华中科技大学2021～2022学年第二学期

“工程材料学”考试试卷（A卷）

解答内容不得超过装订线

考试日期： 2022.4.28

考试方式：            闭卷                                                               考试时长：150分钟

专业班级：     学号：         姓名：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择（将正确选项的字母填在题干后的括号内）

| 分数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

A.最高

（共20分，每项2分）

1、在原子的聚合体中，若原子间距为平衡距离时，作规则排列，并处于稳定状态，则其对应的能量分布为：  :

D.不确定

C.居中

2、在面心立方中，原子密度最大的晶面是  :

B.最低

A. {100}

C. {111}

B. {110}

D. {112}

3、在实际冷却速度  的条件下，以树枝晶方式结晶的固溶体中，先后结晶的树枝状晶体内化学成分不均匀的现象，称为枝晶偏析。

A.较慢              B.较快              C.适中              D.极为缓慢

4．奥氏体是碳溶解在B中所形成的间隙固溶体。

A. α-Fe        B. y-Fe        C. δ-Fe        D. β-Fe

5、共析钢在奥氏体的连续冷却转变产物中，不可能出现的组织是 C    。

A.P;  B.S        ;C.B;   D.M

6．塑性变形金属经再结晶后   。

A.形成柱状晶，强度增大          B.形成柱状晶，塑性下降

C.形成等轴晶，强度增大          D.形成等轴晶，塑性升高

7．制造高速切削刀具应选用   。

A. T12A, 3Cr2W8V.               B. Cr12MoV9SiCr

C. W18Cr4V W6Mo5Cr4V2          D. CrWMn GCr15

第1页，共8页

8、含0.5～5.65％Cu的铝合金的时效过程为

A Cu原子的偏聚区→θ→θ＇→θ→θ'→θ''

B Cu原子的偏聚区→θ”→θ＇→θθ''→θ'→θ

C θ→θ'→θ"   原子的偏聚区θ→θ'→θ''→Cu

D θ"→θ'→θ→Cu原子的偏聚区θ''→θ'→θ→Cu

9．轮胎的使用状态为：

A.晶态            B.玻璃态              C.高弹态             D.粘流态

10、陶瓷烧结过程中玻璃相存在，可以  烧结温度

A提高，B降低，C与玻璃相成分有关，D不影响

| 分数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

二、判断题（每题1分，共10分）

1、晶体缺陷的共同之处是它们都能引起晶格畸变。（   )

2、物质从液体状态转变为固体状态的过程称为结晶。（）

3、在铁-碳合金中，当含碳量从0增到1.5％是，钢的硬度和强度都一直上升，塑性一直下降。（）

4、表面淬火既能改变钢的表面化学成分，也能改善心部的组织与性能。（）

5、因为体心立方晶格与面心立方晶格具有完全相同的滑移系，所以两种晶体的塑性变形能力完全相同。（）

6、20Cr钢比45钢有更好的淬透性。（     )

7、GCr15钢的铬含量高于Cr12MoV钢。（ X )

8、巴氏合金的组织为软基体上分布着硬质点．（  )

9、分子量大的线型高聚物有玻璃态、高弹态和粘流态。交联密度大的体型高聚物没有高弹态和粘流态。（)

10、就含碳量而言，对焊接成形的一般压力容器，宜选择中碳钢制造。（ )

| 分数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

三、现有下列牌号的材料：①T10 ②W6Mo5Cr4V2 ③3Cr2W8V ④60Si2Mn ⑤TC4 ⑥1Cr18Ni9Ti ⑦9SiCr⑧40Cr ⑨QT600⑩GCr15 请按用途选择钢号并给出最终热处理工艺：（10分）

第2页，共8页

解答内容不得超过装订线

| 产品名称 | 选用材料（选一种 | 最终热处理工艺名 称 |
| --- | --- | --- |
| 不锈钢器具 |  |  |
| 钢板弹簧 |  |  |
| 滚动轴承 |  |  |
| 机床主轴 | 40Cr |  |
| 压铸模 | 3Cr2W8V |  |

四、在下面的立方晶胞中，

分数

评卷人

（1）写出左图中晶面ABC的晶面指数和晶向AB的晶向指数；（2）在右图中画出晶面（232）和晶向［113］。（共8分）

每项2分

五、将45mm的T8钢加热至760℃并保温足够时间，问采用什么样的冷却工艺可得到如下组织：珠光体，屈氏体，下贝氏体，屈氏体＋马氏体，马氏体＋少量残余奥氏体；在C曲线上描出工艺曲线

示意图。并分别叫什么热处理工艺？（10分）

| 分数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

第3页，共8页

| 分数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

六、金属结晶的条件有哪些？在实际应用中，细晶粒金属材料往往具有较好的常温力学性能，金属凝固过程中提高金属材料使用性能的措施有哪些（5分）

| 分数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

七、纯铜的最显著特点是什么？黄铜、白铜、青铜的主加元素分别是什么？H90和H62黄铜在组织与性能上有什么区别？（5分）

解答内容不得超过装订线

八 陶瓷材料与金属材料的结合键有什么不同？说明结合键与性能的关系。举一个陶瓷材料在工业中分别做结构材料与功能材料的例子。

（共6分）

| 分数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

九.某二元A-B相图如下图。

1）标出未填写的相区

2）写出恒温反应式

3）画出I合金（20％B）平衡冷却曲线以及平衡结晶后组织示意图；

4）计算I合金室温下相组成物及组织组成物相对含量。

5）试分析缓慢冷却下图中II合金凝固后显微组织。（10分）

第5页，共8页

1)一个单项区L，三个两相区（见图）          （2分）

2) 共晶反应 L→a+β （2分）

时间

冷却曲线与平衡组织分析          （2分）

合金 共晶温度的组织为a                       （1分）

合金室温下的组织为α＋βπ

4）I合金室温下的平衡组织： α+βII

第6页，共8页

解答内容不得超过装订线

相组成：a、β                       （1分）

组织组成物的相对含量：                                            （1分）

初生相a  Wa=(90-20)/(90-5)%=82.4%

β1  W81=(20-5)/(90-5)%=17.6%

相组成的相对含量a、β                       （1分）

Wa=(90-20)/(90-5)%=82.

WB=1-Wa=17.6%

5）合金 共晶温度结晶完毕与室温下的平衡组织为β+(α+β)（1分）

(α+β)

十、什么是加工硬化？加工硬化产生的原因是什么？如何消除加工硬化？消除铝的加工硬化需要多高的温度？（铝的熔点为660℃，提示T再=0.4Tm)．4T1）（共6分）

| 分数 |  |
| --- | --- |

第7页，共8页

十一、（1）机械零件的选材一般应根据哪些原则来考虑？

（2）现要制造一个冷冲模具，成形屈服500MPa级别的零件，

有以下几种材料：T8,40CrNiMo，Cr12MoV，HT200,20CrMnTi．请问选用哪种最为合适，

简述理由；

| 评卷人 |  |
| --- | --- |

（3）制定该冷作模具的加工工艺路线；

（4）说明热处理每步的作用和得到的相应组织。（10分）

答：（1）机械零件的选材一般应根据使用性原则、工艺性原则、经济及环境友好性原则原则。    2分

（2）冷作模具要求高硬度、高耐磨、高强度；足够的韧性与抗疲劳性

工艺性能：高淬透性、低变形

所以应选择Cr12MoV，为典型的冷作模具材料，T8是普通工具钢、40CrNiMo为调质钢，做结构件，HT200为灰口铸铁，20CrMnTi为渗碳钢，均不合适。 3分

（3）工艺路线：下料---锻造-球化退火-粗加工-淬火-低温回火一-精加工  2分

(4)

常规热处理工艺：                                                    3分

1) 预处理：球化退火        粒状珠光体

作用 降低硬度、消除应力、改善切削加工性、为淬火做组织准备

2) 最终热处理：得到高强度、高硬度、高耐磨、低变形组织。

低淬低回工艺：950-1020℃淬火＋200℃回火，硬度58-60HRC，

高淬高回工艺：1100-1150℃淬火＋510-520℃回火二至三次

组织：淬火后为M＋粒状碳化物＋少量AR

回火后为Mm＋粒状碳化物＋少量AR

各位工程材料学的任课老师：您们好！

现将参考答案发给您们。本学期实行混合式教学，注意综合成绩为：试卷60％，网课成绩15％，平时成绩（主观作业＋出勤）15％，实验10％。

提醒学生5月3日前完成网上结业考试，获得网课成绩。辛苦大家了，我们最终提交成绩和分析的时间为5月27日前。

第8页，共8页